Герметик силиконовый бронза SS-1200

- Высококачественный противогрибковый герметик на основе 100% силикона и уксусной кислоты, применяемый в различных целях для внутренних и наружных работ.

-Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике.

-Водостойкий, сохраняет эластичность (подходит для швов с деформацией ±25%).

-Устойчив к механическим и температурным (-50 +200°С) воздействиям.

-Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

-Высокая скорость вулканизации, низкая плотность.

-Образует долговечный шов с низкой усадкой.

-Оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне).

Рекомендации: Перед использованием герметика на окрашенных деталях убедитесь в полном высыхании краски. Не рекомендуется к использованию для внешних работ на морских судах ниже ватерлинии.

Применение: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Щели и пустоты заполните твердым наполнителем. Снимите колпачок. Отрежьте наконечник картриджа. Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков. Для ровного нанесения герметика держите пистолет под углом 45°. Если необходимо дополнительно нанести герметик, подождите 5 минут с момента последнего нанесения. Остатки герметика удалите сухой тканью. Перед окрашиванием дождитесь высыхания герметика.

Не рекомендуется использовать для прокладок головки блока цилиндров. Время склеивания металлических частей – 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки толщиной 3 мм происходит за 12 часов. Не используйте герметик для склеивания деталей в бензине.

Меры предосторожности: Избегайте попадания на кожу и глаза. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Излишнее вдыхание паров может вызывать раздражение глаз и глотки. В случае попадания в глаза промойте их водой в течение 15 минут. Обратитесь к врачу. В случае попадания на кожу помойте водой. Во время отвердевания выделяет уксусную кислоту. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк. тел. 574 232-8289